Załącznik nr 3 do aneksu nr 1 do umowy z dnia 10.05.2018r.

Karta techniczna

GOLDMURIT RENO-DACH farba do blach dachowych – formuła rozcieńczalnikowa

| Właściwości i aplikacja | Jednoskładnikowa powłoka winylowo-akrylowa zawierająca tlenek żelazowy blaszkowaty o wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych i wody oraz doskonałej przyczepności do powierzchni ocynkowanych, w tym zwietrzałych, blach powlekanych oraz elementów stalowych wcześniej malowanych, jak również elementów stalowych surowych. Stosowana jest jako warstwa ochronna na powierzchniach ocynkowanych ogniowo lub odpowiedniej gruntowanej stali. Nadaje się w szczególności do pokryć dachowych. Farba RENO-DACH farba do blach dachowych – formuła rozcieńczalnikowa jest wyrobem tworzącym szybkoschnące powłoki charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dobrą wytrzymałością mechaniczną, elastycznością oraz odpornością na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, światła słonecznego, UV, „kwaśnego deszczu”, wilgoci, wody i czynników chemicznych (roztwory kwasów, zasad, soli). |
| --- | --- |
| Odcienie | RAL 3009 / 7024 / 8012 / 8017 / 9017. |
| Klasa emisji VOC | A(i), 500g/l (2010), produkt zawiera maksymalnie 500 g/l. |
| Okres trwałości | 2 lata w temperaturze przechowania pomiędzy + 5 °C a + 30 °C w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. |
| Wydajność | ok. 7–8 m2/l w jednej warstwie. |
| Schnie w temperaturze 23 °C i 60 % wilgotności względnej | Suchość pyłowa po ok. 25 minutach, suchość całkowita po ok. 60 minutach, ponowne malowanie po 4 godzinach. |
| Rozcieńczanie | Nie ma konieczności rozcieńczania. Narzędzia powinny być czyszczone rozcieńczalnikiem NITRO. |
| Aplikacja | Pędzel, wałek lub natrysk (typu airless). |
| Instrukcja użytkowania | Powierzchnia musi być odpowiednio przygotowana, oczyszczona i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń (oleju i smaru). Cynk i stal ocynkowaną należy dokładnie oczyścić mieszanką składającą się z 10% wodnego roztworu amoniaku z detergentem oraz wyszlifować papierem ściernym wykonanym z włókien syntetycznych. Należy dokładnie oczyścić wodą z pozostałości po szlifowaniu i osuszyć. Nie wolno używać szczotek drucianych ani wełny metalowej! Powierzchnie ocynkowane ogniowo należy delikatnie omieść szczotką. Przy renowacji: stare, spękane, słabo przylegające powłoki należy starannie usunąć (szczotką, szpachelką lub skrobakiem), miejsca zardzewiałe dokładnie przeszlifować, odpylić, a następnie zagruntować farbą do gruntowania GOLDMURIT RENO-DACH grunt antykorozyjny – formuła rozcieńczalnikowa Stare dobrze przyczepne powłoki zmatowić papierem ściernym i odpylić, a następnie zagruntować farbą do gruntowania GOLDMURIT RENO-DACH grunt antykorozyjny – formuła rozcieńczalnikowa. Powyższe zasady należy stosować także przy renowacji blach powlekanych metodami przemysłowymi. Uwaga! Nie malować w czasie deszczu i mgły oraz przed burzą. Malować w słoneczne dni, jednak należy unikać malowania powierzchni nagrzanych do nadmiernie wysokich temperatur, np. podczas intensywnych letnich upałów. W takich warunkach, zawarty w farbie rozcieńczalnik szybko odparowuje, pogarszając zdolność farby do rozlewania się po malowanej powierzchni, co może być przyczyną powstawania wad powłoki, negatywnie wpływających na jej trwałość i efekt dekoracyjny. Zaleca się malować pędzlem z miękkim włosiem i unikać wielokrotnego pociągania pędzlem w jednym miejscu, co może prowadzić do rozmiękczania poprzedniej warstwy farby. Przy malowaniu natryskiem należy unikać zjawiska tzw. „suchego natrysku”. |
| Propozycja systemu powłokowego | Żelazo i stal: 1–2x GOLDMURIT RENO-DACH grunt antykorozyjny – formuła rozcieńczalnikowa 1–2x RENO-DACH farba do blach dachowych – formuła rozcieńczalnikowa Cynk: 1–2x RENO-DACH farba do blach dachowych – formuła rozcieńczalnikowa |
| Rozmiar opakowania | 1 L / 5,0 L / 10 L |